ICS 97.040.60
Y 73
[image: image4.jpg]



中华人民共和国国家标准
GB/T XXXXX—202X
	[image: image1.png]





餐具和餐桌用凹形器具 
第8部分：银制餐用和装饰用器皿技术要求

 Materials and articles in contact with foodstuffs – Cutlery and table holloware –Part 8:Requirements for silver table anddecorative holloware

（ISO 8442-8:2000，IDT）

	（征求意见稿）

	


202X - ×× - ××发布
202X - ×× - ××实施
国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会
国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会
国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会
国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会


目  次

前  言
1
1 范围
2
2 规范性引用文件
2
3 定义
2
4 材料
2
5 完整性和使用性
3
6 性能
3
7 标记和标签
3
附录A产品分类
4
附录B矩形、方形托盘盘扭转阻力试验方法
5
附录C托盘和盘子抗变形试验方法
7
附录D附件强度的试验方法
8
附录E倾倒试验方法
9
附录F手柄温度的试验方法
10


前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件规定了质量相关技术要求，食品安全相关要求见有关法律法规、政策和食品安全标准等文件。
本文件使用翻译法等同采用 ISO 8442-8：2000《餐具和餐桌用凹形器具 第8部分：银制的餐用和装饰用器皿技术要求》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——修改了规范性引用的国际标准，以等同采用的国家标准代替。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

ISO 8442由以下部分组成，总标题为：接触食物的制品及材料—餐具和餐桌用器皿。

ISO 8442包括以下部分：

—第1部分：食品制备用刀具技术要求

—第2部分：不锈钢和镀银餐具技术要求

—第3部门：镀银餐用和装饰用器皿技术要求

—第4部分：镀金餐具技术要求

—第5部分：刀具锋利度和耐用度测试方法

—第6部分：漆保护轻微镀银餐桌用器皿

—第7部分：银、其他贵金属及其合金制成的餐桌餐具技术要求

—第8部分：银制餐用及装饰用器皿技术要求

—第9部分：陶瓷刀的技术要求

附录B到附录F作为ISO 8442的规范性内容，附录A仅为资料性内容。
本文件由中国轻工业联合会提出。 

本文件由全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会（SAC/TC410）归口。
本文件起草单位：中国日用五金技术开发中心、爱仕达股份有限公司、中国质量认证中心有限公司、浙江炊大王炊具有限公司、中国五金制品协会、广东凌丰家居用品股份有限公司、广东省五金制品协会。
本文件主要起草人：杨兆狄、陈合林、石峰、张忠苹、蒲万见、王磊、余敬源、徐德军。

本文件为首次发布。

餐具和餐桌用凹形器具 第8部分：银制餐用和装饰用器皿技术要求

范围

本文件规定了供餐桌上使用的银质餐具及装饰用器皿的材料、性能和标记要求。

本文件适用于花瓶、烛台等装饰用品，并包括水壶、盘碟、茶壶和咖啡壶、托盘、汤盆以及冷酒器等制品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，标注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15067.1-1994  不锈钢餐具 术语（ISO 4481:1977，IDT）

EN 1904:2000  贵金属-用于贵金属首饰合金的焊料（Precious metals -Solders used with precious metal jewellery alloys）
术语和定义

GB/T 15067.1-1994 《不锈钢餐具 术语》以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

餐桌用器皿 Table Holloware
该产品一般为凹形，主要用于盛放食品或饮料。

注：附件A给出了不同类型的餐桌用器皿的示例。 

3.2

装饰用器皿 Decorative Holloware
该产品一般为凹形，但不用于盛放食品饮料，包括不具有明显的内表面的物品。

注：附件A给出了不同类型的装饰用器皿的示例。

3.3

附件 Attachment
通过焊接和组装等工艺连接到器皿主体的部件，通常包括手柄、旋钮、支脚、喷嘴、杆和铰链等。
3.4承重附件 Load-bearing Attachment
在正常使用条件下，用于承受器皿和其内容物重量的部件。
注：例如手柄、开关、支脚、底座、喷嘴和高脚杯。

3.5

毛刺 Burrs
产品上超出形状要求的金属部分，一般是以薄片状出现。
3.6

有效容量 Usable Capacity
按要求注入至容器上口边沿下方15mm±1mm位置时的液体体积。
3.7

凹变 Popping
当用一负载施加到器皿凸边时，凹形器皿的外表面从凸面转变为凹面，通常都伴有明显的响声。
材料

4.1 概述

餐桌用和装饰用的凹形器皿应由纯度为800（以千分之一表示）的银或其合金制成，使成品满足本文件的所有性能要求，不应对健康有害及任何有害的感官影响。

4.2 焊接

物品中的贵金属应按照prEN 1904：1995进行焊接。

4.3 非金属

餐桌用和装饰用的凹形器皿的非金属部件可能由以下材料制成：玻璃、陶瓷、木材、木塑料层压板、浸渍木材或类似材料，成品空心材料应符合第6条的相关性能要求。餐桌用的凹形器皿非金属部件应能承受在60℃的水溶液中进行的洗涤。

通用性要求及应避免缺陷
5.1  所有表面均不应有破损和其他缺陷。

5.2  所有可接触的边缘应光滑无毛刺。

5.3  组件之间的间隙应不超过0.4mm，与空心结构的连接处应不渗水，除非有特殊要求。
5.4  5.1至5.3要求应由手感或目测检验。5.3条款用相应厚度的塞尺检验。

性能

6.1  抗载荷强度
6.1.1  矩形、方形托盘的抗扭转

按附录B试验后，对矩形或正方形或最大轴线超过300mm的平盘，基体表面对角线的每100mm变形量不应超过3.5mm

6.1.2  托盘和盘子的抗凹变

按附录C试验后，托盘或盘子不应出现凸起、凹陷或其他类似的形变。

6.2  附件强度

按附录D试验后，承重附件不应有断裂、可见变形或脱落现象。

6.3  稳定性

当将一带支脚的器具放在一硬质平面上时，器具应稳定并且间隙应在表1规定之内，对无平面器具以切线方向施加力后应能旋转。

表1  稳定性要求

	器具最大宽度
	支脚与平面之间的最大允许缝隙

	mm
	mm

	<100
	0.25

	100-150
	0.40

	>150
	1.0


6.4  倒水

按照附录E中所述的方法进行测试时，样品不应出现滴漏现象。

6.5  手柄温升

按照附录F所述的方法进行测试时，容器手柄上可接触的任何点的最高温度不应超过以下温度：

-塑料、木材或类似材料的手柄：70℃；

-玻璃、瓷器或类似材料：60℃；

-金属材料制成的手柄：50℃。

标志、标签

每一件银制器皿都应有清晰永久的生产者名称及商标，或其他可识别制造商及供应商的方法。

在流通领域应采用下列信息： 

-本文件的标准号；

-该产品符合标准要求的声明；

这些信息可以以图案的形式印刷在包装上，或通过标签、展示卡以及其他合适的形式提供。

附录A

（资料性）

产品分类
A.1  产品分类见表A.1。
表A.1  产品分类
	产 品 类 型
	分类

	
	与食品接触产品1
（餐桌上用器皿）
	不与食品接触产品
（装饰用器皿）

	食物盘、碟、托盘、碗、篮子、容器及其盖子
	十
	

	托盘（通用）、烟灰缸
	
	十

	洗手盅、刀架、餐巾架
	
	十

	水杯、马克杯、高脚杯
	十
	

	碟子、杯垫、垫子、支架
	
	十

	茶壶、咖啡壶、过滤器
	十
	

	水壶，水罐，长颈壶，船形调味碟
	十
	

	调料盒
	十
	

	调味品和调味瓶架
	
	十

	用于携带面包、水果和蔬菜的篮、碗和盘
	十
	

	食物夹、烤串签、坚果钳、食物剪、榨汁器、擦丝器
	十
	

	胡桃夹子，软木夹
	
	十

	鸡尾调酒器、调制工具和服务工具
	十
	

	酒瓶塞、倒酒嘴、品鉴与醒酒器具
	十
	

	酒篮，酒桶，酒瓶托盘，酒架，开瓶器
	
	十

	座位卡、菜单架、餐桌用摆件
	
	十

	插花器、花瓶、铃铛、烛台、灯具
	
	十

	加热板
	
	十

	奖杯、展示架、相框
	
	十

	1）无内衬产品


附录B
（规范性）

矩形、方形碟和盘抗扭强度试验方法

B.1   原理

检查矩形、方形碟和盘在正常使用中施加负载时可能发生的形变量。
B.2  设备

B.2.1  支撑杆  边长70mm±5mm的刚性方杆。
B.2.2  负载  直径为80mm±5mm，质量为2.5kg±0.1kg的圆柱形砝码。

注：支撑杆、负载与样件的接触面可覆盖毛毡或粗呢后以减少对镀层表面的划伤。

B.3  试验过程
B.3.1  沿样件的对角线方向放置支撑杆，然后在另一条对角线的两端施加两个负载，如图E1所示，经过不少于30s后，测量并记录样件受载表面的弹性形变量。
B.3.2  将支撑杆移动到样件的另一对角线上，重复试验。
B.3.3  结果表达式

根据以下公式计算总偏转欠载：

[image: image2.png]d=100(a +b)




其中：
d：是受载后样件的形变量，以被测样件每100mm长度的形变量mm表示（即mm/100mm）
a：是a点受载后的弹性变形量
b：是b点受载后的弹性变形量
L：是对角线长度
支撑杆              
[image: image3.jpg]2,5 kg weights

q uoixejjag

E ﬁ

Support bars

L (diagonalilength)

,,ﬁ

B uojxaljag




A-A

注：支撑杆的底部与水平地面保持一致.
图B.1  矩形、方形碟和盘抗扭强度试验

附录C
（规范性）

碟和盘的抗凹变试验方法

C.1  原理

模拟正常使用下可能发生的碰撞，检查被测碟和盘的变形情况。
C.2  设备

C.2.1  负载  

按照附录E.2.2。

C.3  试验过程
C.3.1  模仿正常使用方法抬起试验样件，使其不受任何支撑，施加一圆柱负载到被测样件的底平面的任意一点，然后移开负载，记录下在施加负载和或移开负载后被测样件受载表面是否产生任何塌陷现象。

C.3.2  将试件翻转向上，再重复C.3.1试验。

附录D
（规范性）

附件强度的试验方法

D.1  原理
检查器皿在模拟施加轻微误用（如掉落）情况产生的作用力后，是否会出现断裂、变形或脱落的情况。
D.2  设备
D.2.1  负载

将质量为10kg±0.01kg的金属重物，通过末端的环或夹具悬挂在绳索上。

D.3  实验过程

D.3.1  用绳索缠绕或夹紧到被测样件的附件上，抬起样件使负载垂直向下悬挂在附件上。

D.3.2  转动试验样本使负载的力传递到附件上的全部受力点上。记录附件上的断裂，变形或脱离。

附  录  E
（规范性）

倒水试验方法
E.1  原理
将水注入到样件的有效容量，以一定的速率倾斜样件，检查样件的出水性能。
注：清洗过程中残留的洗涤剂会导致液体滴漏，任何使用洗涤剂清洗过的容器在测试前，必须先用去离子水彻底冲洗不少于五次。
E.2  设备

E.2.1  可倾斜平台  可实现以每分钟5°±1°的速率倾斜，最大可达到70°的板台。

E.3  实验过程

E.3.1  试验时板台先调到水平位置上，将试验样本向上放在上面（适当地固定，如用一大橡胶条），并注入20℃±5℃的去离子水到其边口下缘15mm±1mm处，以每分钟5°±1°的速度倾斜板台，以使水仅从口部流出，直到板台与水平面成10°±1°。记录出水情况。以同样速率将样本倾斜回到水平位置，并记录试验样本是否出现出现滴落现象。

注：如在此试验中，水从器皿的边缘溢出，则应逐渐减少倾斜角度直至不再发生溢流。
E.3.2  重复E.3.1中所述步骤，倾斜角度每次递增10°±1°进行试验，直到最大值70°。
附  录  F
（规范性）

手柄温度的试验方法

F.1  原理和装置

向容器（如茶壶）中注入至其有效容量的热水，模拟实际使用状态；用热电偶温度计测量手柄达到的最高温度。该热电偶在温度计 30℃~100℃温度范围内的测量精度为 ±3℃，且配备可与手柄紧密贴合的表面接触式探头。
发布





L对角线





偏转b








重2.5kg





偏转a





70








支撑杆










